# TP CH 10 : ANODISATION DE L’ALUMINIUM

- Introduction

La couche d’alumine (Al2O3) protége l’aluminium de l’oxydation. Cette couche naturelle de très faible épaisseur est sujette à détérioration par diverses agressions mécaniques et chimiques, ce qui entraîne un aspect non permanent dans le temps. L’anodisation a pour but de former une couche plus épaisse , de qualité contrôlée, qui peut atteindre jusqu’à 25 μm pour la menuiserie d’aluminium, garantissant une dureté superficielle, une protection contre la corrosion et un aspect décoratif constant dans le temps.

- Etude expérimentale

1.  Matériel et réactifs

- Electrode de graphite

- Lame d’aluminium à anodiser

- Générateur de courant continu   (2A, 6V),  fils de connexion et pinces crocodile

- Papier de verre

- 2 Bechers de 250mL

- Acide sulfurique à 2 mol.L-1         Consignes de sécurité :   R 35 / S 26-30-45

- Acide nitrique à 2 mol.L-1            Consignes de sécurité :   R 35 / S 23-26-27

- Soude à 5 mol.L-1                         Consignes de sécurité :   R 35 / S 26-37-39

- Acétone                                       Consignes de sécurité :   R 11 / S 9-16-23-33

- Colorant:   solution aqueuse saturée d’alizarine  (ou dans l’alcool )

- Bec Bunsen + trepied + grille

- Lunettes , gants

2.  Manipulation

  - nettoyage de la lame :

- décaper la lame au papier de verre

- dégraisser la lame à l’acétone puis la rincer à l’eau

- la plonger dans une solution concentrée d’hydroxyde de sodium  et la rincer à l’eau

- la plonger dans une solution d’acide nitrique concentrée et la rincer à l’eau

  - électrolyse

- Placer dans le becher de 250 mL environ 100 mL d’acide sulfurique à 2 mol.L-1

- Relier la lame d’aluminium à la borne positive en l’immergeant sur une hauteur de 1,5 cm. exactement.

- Relier l’électrode de graphite à la borne négative.

- Réaliser l’électrolyse pendant 10 minutes exactement.  Fixer l’intensité du courant à 2,00 A.

- Dans le 2e becher porte de l’eau à ébullition.

- Récupérer la lame d’aluminium la rincer abondamment, l’essuyer.

- Plonger la lame dans la solution d’alizarine de telle sorte que le niveau du colorant dépasse celui de la portion de métal électrolysé.

- Plonger ensuite la plaque quelques minutes dans le becher contenant l’eau bouillante.  On constate une coloration de la plaque seulement sur la surface qui a subi l’électrolyse.

- Frotter la lame avec un chiffon et observer.

- Interprétation

1.  Exploitation de l’expérience

L’oxydation de l’aluminium se produit à l’anode.

A la cathode, on observe un dégagement de dihydrogène.

Les ions Al3+, en présence de l’eau acidifiée, donnent de l’alumine hydratée  qui se dépose à la surface de l’aluminium.  (Au cours de l’électrolyse, en milieu acide, une partie de l’alumine formé est dissoute, mais la vitesse de formation est supérieure à celle de dissolution). L’épaisseur de la couche formée dépend de la durée de l’électrolyse.

- Pourquoi n’utilise-t-on pas de l’eau pour dégraisser la lame d’aluminium ?

- Lors du lavage à la soude, l’aluminium est attaqué par les ions hydroxyde. Il se forme du dihydrogène et des ions complexes tétrahydroxyaluminate [Al (OH )4] -. Ecrire l’équation de cette réaction.

- Faire le schéma du montage électrique en indiquant le sens conventionnel du courant et le sens de déplacement des porteurs de charges.

- Ecrire la ½ équation d’oxydation de l’aluminium sachant que le couple qui intervient est : Al2O3 / Al . Préciser à quelle électrode elle se produit.

- Ecrire la ½ équation de réduction des ions H+.  A quelle électrode se produit-elle ?

- En déduire l’équation globale de l’électrolyse.

- Connaissant l’intensité du courant et la durée t de l’électrolyse, déterminer la valeur absolue de la charge électrique totale mise en jeu au cours de l’expérience.

- Le nombre d’Avogadro est  N = 6,02.1023   et la charge élémentaire vaut e = 1,6.10-19 C. Qu’est ce que le Faraday ?  En déduire à quelle quantité de matière d’électrons ( en mol ) correspond une telle charge électrique.

- En déduire à partir de la demi équation d’oxydation de l’aluminium, la quantité de matière , puis la masse d’alumine qui recouvre la partie immergée de la plaque, les transformations chimiques étant considérées comme totales.  ( MAl = 27 g.mol-1 ; MO = 16 g.mol-1 .)

- Estimer la surface de la plaque qui a été anodisée en la mesurant puis connaissant la masse volumique de l’alumine ,  µ = 4 g. cm-3 , calculer l’épaisseur moyenne du dépôt. Comparer avec la valeur moyenne donnée dans l’introduction.

- Que constate-t-on en frottant la lame avec un chiffon ?

- Quels avantages présente l’aluminium anodisé ? Citer quelques utilisations.

2. Aspect sécurité

- Quel risque commun présentent les deux acides et l’hydroxyde de sodium  utilisés dans cette expérience

- Quelles précautions faut-il prendre pour manipuler de telles solutions ?

- Quelles précautions particulières faut-il prendre pour manipuler l’acétone ?